DOSSIER TECHNIQUE

SECATEUR INFACO

# SOMMAIRE

Sommaire                                                                                                                               page 2

Analyse fonctionnelle                                                                                                            pages 3 et 4

Nomenclature                                                                                                                        page 5

Dessin d’ensemble du sécateur                                                                                             page 6

Principaux procédés de moulage                                                                                          pages 7 et 8

DOSSIER TECHNIQUE

SECATEUR INFACO

ANALYSE FONCTIONNELLE

SECATEUR INFACO

DOSSIER TECHNIQUE

# NOMENCLATURE

| 26 | 2 | FIL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | INTERRUPTEUR |  |  |
| 24 | 2 | VIS D’ARRET DU PIGNON vis CHC M4 - 6 |  |  |
| 23 | 1 | POIGNEE |  |  |
| 22 | 1 | CABOCHON DE FIXATION DU CONNECTEUR |  |  |
| 21 | 8 | VIS DE FIXATION DU COUVERCLE vis CHC M3 - 10 |  |  |
| 20 | 2 | VIS DE FIXATION DU CROCHET vis FHC M5 - 12 |  |  |
| 19 | 4 | VIS DE CACHE vis FHC M3 - 8 |  |  |
| 18 | 1 | CACHE MECANISME |  |  |
| 17 | 1 | RIVET ET GALET DE LAME |  |  |
| 16 | 1 | RESSORT DE RAPPEL DE LAME |  |  |
| 15 | 1 | RESSORT SPIRAL |  |  |
| 14 | 1 | ECROU DE LAME |  |  |
| 13 | 1 | AXE DE LAME |  |  |
| 12 | 1 | ROULEMENT ARRIERE 10 BC 10 XE |  |  |
| 11 | 1 | ROULEMENT AVANT |  |  |
| 10 | 1 | ANNEAU ELASTIQUE POUR ALESAGE, 25x1.2 |  |  |
| 9 | 1 | ENTRETOISE DE REGLAGE DU COUPLE |  |  |
| 8 | 1 | CAME |  |  |
| 7 | 1 | LAME |  |  |
| 6 | 1 | CROCHET |  |  |
| 5 | 1 | CORPS | AG3 |  |
| 4 | 1 | COUVERCLE | AG3 |  |
| 3 | 1 | COUPLE CONIQUE ( pignon Z=15, roue Z=45 ) |  |  |
| 2 | 1 | REDUCTEUR EPICYCLOÏDAL r = 1 / 72.3 |  |  |
| 1 | 1 | MOTEUR ELECTRIQUE N = 12 400 tr / min |  |  |
| REP | Nb | Désignation | Matière | Observations |

Dessin

d’ensemble

du sécateur

sur format A3

fichier : secate.pro

SECATEUR INFACO

DOSSIER TECHNIQUE

Tableaux comparatifs sur les principaux procédés de moulage

| Tableau I. ( Choix du procédé de moulage en fonction de la nature du métal ou de l'alliage coulé. |
| --- |
|  | Métaux ou alliages |
| Procédés de moulage |  |  |  |  |  |  | Alliages |
|  |  |  | Fontes | Alliages de | Alliages | Alliages de | divers |
|  | Fontes | Aciers | malléables | cuivre | d'aluminium | magnésium | (Zn-Sn-Pb) |
| Au sable : |  |  |  |  |  |  |  |
| ( à vert . . . . . . . . . . | X | X | X | X | X | X | X |
| ( à vert grillé . . . . . . | X | X | X | . . . . . . . . . . . | X | X |  |
| ( étuvé . . . . . . . . . . | X | X | . . . . . . . . . . . | X | Rare |  |  |
| ( au ciment . . . . . . . | X | X | . . . . . . . . . . . | X | Rare | Rare |  |
| ( à la chamotte . . . . | X | X | . . . . . . . . . . . | X |  |  |  |
| En moule métallique |  |  |  |  |  |  |  |
| coulé : |  |  |  |  |  |  |  |
| ( par gravité . . . . . . | X | . . . . . . . . . . . . | X | X | X | X | X |
| ( sous pression . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | X | X | X | X |
| ( par centrifugation. . | X | X | . . . . . . . . . . . | X | Rare |  |  |
| Moulage au plâtre . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | X | X | X |  |
| Moulage en carapace . . | X | X | . . . . . . . . . . . | X | X | X |  |
| Procédé Shaw . . . . . . . | X | X | . . . . . . . . . . . | X | X | X |  |
| Cire perdue . . . . . . . . . | Rare | X | . . . . . . . . . . . | X | X | Rare |  |
| Modèle gazéifiable . . . . | X | X | . . . . . . . . . . . | X | X | X |  |

| Tableau II. ( Nombre minimal de pièces selon le procédé de moulage choisi et la nature du métal ou de l'alliage coulé. |
| --- |
|  | Métaux ou alliages |
| Procédés de moulage |  |  |  |  |  |  | Alliages |
|  |  |  | Fontes | Alliages de | Alliages | Alliages de | divers |
|  | Fontes | Aciers | malléables | cuivre | d'aluminium | magnésium | (Zn-Sn-Pb) |
| Au sable : |  |  |  |  |  |  |  |
| ( à vert . . . . . . . . . . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ( à vert grillé . . . . . . | 100 | 50 | 50 | . . . . . . . . . . . | 1 | 1 |  |
| ( étuvé . . . . . . . . . . | 1 | 1 | . . . . . . . . . . . | 1 | 1 |  |  |
| ( au ciment . . . . . . . | 1 | 1 | . . . . . . . . . . . | 1 | 1 | 1 |  |
| ( à la chamotte . . . . | 1 | 1 | . . . . . . . . . . . | 1 |  |  |  |
| En moule métallique |  |  |  |  |  |  |  |
| coulé : |  |  |  |  |  |  |  |
| ( par gravité . . . . . . | 250 à 1000 | . . . . . . . . . . . . | 250 à 1000 | 100 à 300 | 1000 à 5000 | 4000 | 4000 |
| ( sous pression . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | 1000 | 1000 à 25000 | 6000 | 6000 |
| ( par centrifugation . | 200 à 1000 | 100 | . . . . . . . . . . . | 200 | Rare |  |  |
| Moulage au plâtre . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | 1 | 1 | 1 |  |
| Moulage en carapace . . | 500 à 1000 | 500 à 1000 | . . . . . . . . . . . | 500 | 500 | 500 |  |
| Procédé Shaw . . . . . . . | 10 | 10 | . . . . . . . . . . . | 10 | 10 | 10 |  |
| Cire perdue . . . . . . . . . | 10 | 10 | . . . . . . . . . . . | 10 | 10 | 10 |  |
| Modèle gazéifiable . . . . | 1 | 1 | . . . . . . . . . . . | 1 | 1 | 1 |  |

| Tableau III. - Masse maximale des pièces selon le procédé de moulage choisi et la nature du métal ou de l'alliage coulé. |
| --- |
|  | Métaux ou alliages |
| Procédés de moulage |  |  |  |  |  |  | Alliages |
|  |  |  | Fontes | Alliages de | Alliages | Alliages de | divers |
|  | Fontes | Aciers | malléables | cuivre | d'aluminium | magnésium | (Zn-Sn-Pb) |
| Au sable : |  |  |  |  |  |  |  |
| ( à vert . . . . . . . . . . | 800 kg à 1 t | 40 kg | 50 kg | 1 t | 2 t | 10 kg | 30 kg |
| ( à vert grillé . . . . . . | 2 t | 1 à 2 t | 100 kg | . . . . . . . . . . . | 2 t | 40 kg |  |
| ( étuvé . . . . . . . . . . | Pas de limite | Pas de limite | . . . . . . . . . . . | 40 t | ? |  |  |
| ( au ciment . . . . . . . | 30 t | 10 t | . . . . . . . . . . . | 5 t | ? | ? |  |
| ( à la chamotte . . . . . | 20 t | 30 t | . . . . . . . . . . . | 5 t |  |  |  |
| En moule métallique |  |  |  |  |  |  |  |
| coulé : |  |  |  |  |  |  |  |
| ( par gravité . . . . . . | 100 kg | . . . . . . . . . . . . | 15 kg | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 10 kg |
| ( sous pression . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | 12 kg | 40 kg | 15 kg | 40 kg |
| ( par centrifugation . | 50 t | 270 t | . . . . . . . . . . . | 8 t | ? |  |  |
| Moulage au plâtre . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | 5 à 20 kg | 20 kg | 2 à 15 kg |  |
| Moulage en carapace . . | 450 kg | 100 kg | . . . . . . . . . . . | 50 kg | 10 kg | 10 kg |  |
| Procédé Shaw . . . . . . . | 400 kg à 5 t | 5 à 10 t | . . . . . . . . . . . | 5 kg | 10 kg | 5 kg |  |
| Cire perdue . . . . . . . . . | ? | 150 kg | . . . . . . . . . . . | 40 kg | 3 kg | ? |  |
| Modèle gazéifiable . . . . | 25 t | 25 t | . . . . . . . . . . . | ? | ? | ? |  |

| Tableau IV. ( Epaisseur minimale (mm) des pièces selon le procédé de moulage choisi et la nature du métal ou de l'alliage coulé. |
| --- |
|  | Métaux ou alliages |
| Procédés de moulage |  |  |  |  |  |  | Alliages |
|  |  |  | Fontes | Alliages de | Alliages | Alliages de | divers |
|  | Fontes | Aciers | malléables | cuivre | d'aluminium | magnésium | (Zn-Sn-Pb) |
| Au sable : |  |  |  |  |  |  |  |
| ( à vert . . . . . . . . . . | 2,5 | 4,75 | 1,5 à 2,4 | 2,4 à 3 | 3,2 à 4,8 | 4 | 1 |
| ( à vert grillé . . . . . . | 2,7 | 4,5 | 2 | . . . . . . . . . . . | 3,2 | 4 |  |
| ( étuvé . . . . . . . . . . | 20 | 25 | . . . . . . . . . . . | 10 mm | 4 |  |  |
| ( au ciment . . . . . . . | 5 | 7 | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | 4 | 4 |  |
| ( à la chamotte . . . . | 4 | 6 | . . . . . . . . . . . | 2,5 à 3 |  |  |  |
| En moule métallique |  |  |  |  |  |  |  |
| coulé : |  |  |  |  |  |  |  |
| ( par gravité . . . . . . | 3 | . . . . . . . . . . . . | 3 | 2,5 à 3 | 2,5 à 3,5 | 3,2 à 4,7 | 1,5 à 2 |
| ( sous pression. . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | 0,8 à 1,5 | 1 à 1,2 | 0,8 | 0,3 à 0,5 |
| ( par centrifugation . | 2 | 3 | . . . . . . . . . . . | 10 | ? |  |  |
| Moulage au plâtre . . . . | . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . | 0,8 à 1,5 | 1,5 à 2,5 | 1,5 |  |
| Moulage en carapace . . | 2 à 3 | 3 | . . . . . . . . . . . | 2,5 | 4 | 3 |  |
| Procédé Shaw . . . . . . . | 2,5 | 4 | . . . . . . . . . . . | 3 | 4 | 3 |  |
| Cire perdue . . . . . . . . . | 2 à 3 | 0,2 à 10 | . . . . . . . . . . . | 0,6 à 1,2 | 0,8 à 1,25 | ? |  |
| Modèle gazéifiable . . . . | 2,5 à 3 | 5 |  | ? | ? | ? |  |

| tableau V. ( Dépouille mini en % à adopter sur les faces extérieures des pièces en fonction du procédé de moulage |
| --- |
|  | Fontes | Aciers | Alliages de | Alliages | Alliages de |
|  |  |  | cuivre | d'aluminium | zinc |
| Au sable | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| en moule métallique ...........par gravité ...........sous pression | X X | X X | 3% 1,5% | 2,5% 1,5% | 2,5% 1% |

# Text boxes

# TAILLER

SYSTEME DE TAILLE « INFACO »

Sarment non coupé

Sarment coupé

Courant de charge

Ordre de marche arrêt

A-O